ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

- Τα ρολά να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 868-5 και EN ISO 11607-1. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά του κατασκευαστή επί ποινή αποκλεισμού.

- Να αποτελούνται από μία πλευρά πορώδους υλικού από πολυολεφίνη, και μία πλευρά διαφανούς φιλμ, με υψηλή αντοχή και εύκολο ασηπτικό άνοιγμα (peelability).

- Το πορώδες υλικό να είναι κατασκευασμένο από μη υφασμένο πολυπροπυλένιο (PP), με βάρος επιφανείας τουλάχιστον 90 g/m²,το οποίο εξασφαλίζει αυξημένη αντοχή στη διάτρηση και αποτελεσματική αποστείρωση, σύμφωνα με το ΕΝ 868-9

- Τα ρολά να είναι κατάλληλα για χρήση σε κλίβανο ατμού και κλίβανο πλάσματος (vH2O2).

- Να φέρουν σήμανση CE

- Να κατατεθούν επι ποινή αποκλεισμού τα ISO 13485 και ISO 14001 του Κατασκευαστή.

- Να κατατεθούν επι ποινή αποκλεισμού τα ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001 του προμηθευτή.