Ο χαρτοβάμβακας θα είναι σε μορφή φύλλων, λευκός με απαλή υφή, άριστης ποιότητας, καθαρός υπεραπορροφητικός, πολύ
μαλακός, δίφυλλος, πυκνοπλεγμένος, κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση.
2. Βάρος
Το βάρος του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι δέκα οκτώ γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο με ανοχή 5%.
3. Σύσταση
Ο χαρτοβάμβακας θα πρέπει να αποτελείται από χημικό ή μηχανικό πολτό.
4. Αντοχή σε εφελκυσμό
Ο χαρτοβάμβακας πρέπει να παρουσιάζει αντοχή σε εφελκυσμό ως εξής:
Κατά την έννοια του μήκους 150 γραμμάρια κατ΄ ελάχιστο, σε ταινία πλάτους 1,5ν εκατοστών.
Κατά την έννοια του πλάτους 70 γραμμάρια κατ΄ ελάχιστο, σε ταινία πλάτους 1,5ν εκατοστών.
5. Συσκευασία
Ο χαρτοβάμβακας θα είναι σε φύλλα τοποθετημένα σε πακέτα των πέντε (5) kg/ πακέτο.
Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία και τη
ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.
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